Спиновое расщепление линии свободных экситонов в объемном AlGaAs

Кожемякина Елена Владимировна

Амо Альберто, Балларини Дарье, Вина Луис, Журавлев Константин Сергеевич

Институт физики полупроводников СО РАН

Журавлев Константин Сергеевич, д.ф.-м.н.

kozhemyakina@gorodok.net

Спиновые явления в полупроводниках привлекают значительный интерес, однако спиновая динамика экситонов в объеме до сих пор мало изучена, причина этого заключается в том, что лишь сравнительно недавно появилась возможность получать объемные образцы высокого качества.

Одним из интересных явлений, связанных со спином, является расщепление между экситонами с противоположными спинами, возникающее в отсутствие магнитного поля при возбуждении циркулярно поляризованным светом. Теория предсказывает, что экситон-экситонное взаимодействие должно приводить к сдвигу уровней экситонов в сторону больших энергий, которое зависит от концентраций экситонов со спинами +1 и –1 ( и ). При условии , величина сдвига энергетических уровней неодинакова для экситонов с противоположными спинами, и появляется расщепление экситонной линии. В трехмерном случае, согласно предсказанию теории [1], величина расщепления равна:[1]:

,                                                     (1)

где ,  – концентрации экситонов со спинами +1 и –1;  – энергия связи экситона;  – боровский радиус;  – поляризация экситонов,  – плотность экситонов.

Спиновое расщепление впервые наблюдалось в GaAs/AlGaAs квантовых ямах (КЯ) в кинетике фотолюминесценции [2] и в дальнейшем привлекло значительный интерес [3,4,5], однако в объемных полупроводниках данное явление до сих пор не изучалось.

В работе исследовались высококачественные слои AlxGa1-xAs с концентрацией алюминия x = 0,15 и 0,054 и чистого GaAs, выращенные методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Толщина слоев составляла 2,5 мкм. Низкая концентрация примесей подтверждалась методом стационарной фотолюминесценции (ФЛ) [6]: (i) ширина линии свободного экситона (FX) не превышала значения, предсказанного теоретически; (ii) интенсивность линии свободного экситона была значительно выше интенсивности линий связанных экситонов. Циркулярно поляризованная нестационарная ФЛ возбуждалась титан-сапфировым лазером, длина волны которого менялась от 703 до 805 нм, длительность импульса составляла 2 пс. Измерения проводились при температуре 4,2 К.

В спектрах ФЛ наблюдалось расщеплении линии свободных экситонов: деполяризованная (поляризованная против лазера) составляющая лежала ниже по энергии, чем составляющая, поляризованная по лучу (рис.1). Как можно видеть из рисунка, расщепление приводит к неоднородной поляризации линии экситонов: поляризация выше в высоко-энергетичной части линии. Максимальная величина расщепления наблюдалась в образце с концентрацией алюминия x = 0,15 и составляла 0,05 мэВ.

рис.1. Расщепление линии свободных экситонов в Al0,15Ga0,85As.

Интенсивность фотовозбуждения n = 1(1016 cm–3, энергия Е = 1,76 эВ (30 мэВ выше FX)

Нами была исследована зависимость величины расщепления от разности  во всех образцах, представленная на рис.2.

рис.2. Зависимость величины расщепления от разности  и теоретический расчет

Как можно видеть из рисунка, при плотностях возбуждения до 2(1015 см–3 зависимость является линейной и хорошо совпадает с предсказанием теории [1]. При более высоких уровнях фотовозбуждения наблюдалось насыщение величины расщепления, связанное с уменьшением доли экситонов в общем объеме генерируемых электронно-дырочных пар из-за процессов их ионизации.

Список публикаций:

[1] J. Fernandez-Rossier, C. Tejedor, L. Munoz and L. Vina, Phys. Rev. B, 54, 11582 (1996).

[2] T.C. Damen, L. Vina, J.E. Cunningham, J. Shah, L.J. Sham, Phys. Rev. Lett. 67, 3432 (1991).

[3] J.B. Stark, W.H. Knox, and D.S. Chemla, Phys. Rev. B 46, 7919 (1992).

[4] T. Amand, X. Marie, B. Baylac, B. Dareys, J. Barrau, M. Brousseau, R. Planel, and D.J. Dunstan, Phys. Lett. A 193, 105 (1994).

[5] Zheng. Sun, Z.Y. Xu, Yang Ji, B.Q. Sun, B.R. Wang, S.S. Huang, and H.Q. Ni, Appl. Phys. Lett. 90, 071907 (2007).

[6] K.S. Zhuravlev, A.I. Toropov, T.S. Shamirzaev and A.K. Bakarov , Appl. Phys. Lett., 76, 1131 (2000).